Beschrijving van een „Retanol-21-dekvloer“:

Het leveren en plaatsen van een krimp- en spanningsarme cementgebonden dekvloer (op vloerverwarming) met hoge druksterkte, in de de sterkteklasse

CT -  C ….. – F ..… geplaatst als zwevende dekvloer (op vloerverwarming) en aangemaakt met een chemisch verbeteringsprodukt (Retanol).

De dekvloer is overlaagbaar na 21 dagen.

De productie/plaatsing op basis van het chemische verbeteringsproduct (Retanol) dient te gebeuren overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant PCT-Chemie.

Een CM-meting met schriftelijke vrijgave-verklaring en aansprakelijkheid vanwege de fabrikant voor wat betreft de tijdige overlaagbaarheid is vereiste.

Dokumentatie betreffende de druk- en buigtreksterkte d.m.v. proeven op prisma's

aangemaakt op de werf en beproeving ervan na 28 dagen inbegrepen een volledig technisch verslag dient eveneens inbegrepen te zijn..

Oppervlakte	.................	m²

Dikte dekvloer	..................	cm

Eenheidsprijs per m²	.................. 	euro/m²

Totaalprijs (excl. BTW)	.....................euro

KWALITEITS-EISEN

- Beloopbaar na 24 uren

- Belastbaar na 4 dagen met gemiddelde werfverkeer/gemiddelde belastingen in het

kader van uitvoering van het betreffende project

- Opwarming reeds vanaf 5 dagen na plaatsing mogelijk – zie daarvoor aub het PCT

opwarmingsprotokol (via de downloadssectie van onze website)

- Overlaagbaar na 18 en maximaal 21 dagen ≤ 3,0 CM% (PCT-tabel)

- Overlaagbaar indien vloerverwarming na 18 maximaal 21 dagen ≤ 2.8 CM% (PCT-

tabel)

Bemerking:

De in onze lastenboekbeschrijving vermelde informatie werden opgesteld op basis van onze ervaringen en volgens onze opgedane kennis. Deze informatie mag geenszins geïnterpreteerd worden als enige garantie

De opgegeven teksten zijn te interpreteren als een voorstel tot lastenboekbeschrijving. Onze firma neemt hierbij geen verantwoordelijkheid omtrent de projectplanningen/tijdsplanningen van het betreffende project. Hiervoor zijn en blijven de architekt, ingenieurs en planner zelf verantwoordelijk

De werken dienen uitgevoerd te worden in respect met alle productinformatie vanwege:

PCT - CHEMIE België, Konkrea bvba

Paardenkerkhofstraat 5, B-3670 Meeuwen-Gruitrode

Tel. 0032 89 501 350  Fax 0032 89 812 750  info@pct-chemie.be

De geldende normen, voorschriften en „regels der kunst“ moeten steeds gerespecteerd worden.

De uitvoering is afhankelijk van de huidige stand der techniek.